### Załącznik nr 3

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 05.03.17

REMONT NAWIERZCHNI W TECHNOLOGII POWIERZCHNIOWEGO UTRWALENIA

(przy użyciu remonterów specjalnych)

# 1. Wstęp

## 1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem remontu cząstkowego nawierzchni w technologii powierzchniowego utrwalenia przy użyciu remonterów specjalnych dróg na terenie miasta i gminy Staszów.

## 1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót remontowych na drogach powiatowych.

.

## 1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem remontu cząstkowego nawierzchni w technologii powierzchniowego utrwalenia przy zastosowaniu remonterów specjalnych .

## 1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Remont cząstkowy wykonany  w technologii  powierzchniowego  utrwalenia nawierzchni przy zastosowaniu remonterów specjalnych.

Remont cząstkowy w technologii powierzchniowego utrwalenia nawierzchni przy użyciu remonterów specjalnych jest zabiegiem   utrzymaniowym polegającym na:

Oczyszczeniu wyboju za pomocą sprężonego powietrza,

- Uzupełnieniem wyboju mieszanką grysu i emulsji wykonaną przy użyciu remontera specjalnego ,

- Zamkcięcie powierzchni remontowanej warstwą  drobnego  kruszywa 2-7 mm.

1.4.2. Pozostałe określenia

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-05.03.17 (1)

## 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-05.03.17 (1)

# 2. materiały

## 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-05.03.17 (1)

## 2.2. Kruszywa

2.2.1. Wymagania dotyczące kruszyw

Do remontu cząstkowego nawierzchni przy użyciu remonterów specjalnych należy stosować grysy lub żwiry płukane  o wąskich frakcjach uziarnienia, spełniające wymagania zgodne z normą PN-B-11112 [1] przy jednoczesnym uwzględnieniu uściśleń zawartych w niniejszych SST.

Do wykonania remontów wybojów o głębokości :

- 0-2cm  należy stosować kruszywo  frakcjach:  7 mm - 12 mm;

- 2-4cm kruszywo o frakcji 7-12mm

- 4cm i pow.  Kruszywo frakcji  12 - 16mm.

Dopuszcza się stosowanie wąskich frakcji grysów o wymiarach innych niż wyżej podane pod warunkiem, że zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego..

Do wykonania remontu cząstkowego nie dopuszcza się stosowania skał  wapiennych.

## 2.3. Lepiszcza

2.3.1. Wymagania dla lepiszczy

Niniejsza SST uwzględnia jako lepiszcze do remontu cząstkowego , drogowe kationowe emulsje asfaltowe szybkorozpadowe niemodyfikowane i modyfikowane.

# 3. sprzęt

## 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Do remontu cząstkowego w technologii powierzchniowego utrwalenia stosuje się powszechnie dostępne remontery specjalne.

3.1.1. Remontery specjalne są to urządzenia przeznaczone do likwidacji ubytków nawierzchni i spękań przy zastosowaniu różnych frakcji grysowych i emulsji asfaltowej, odpowiednio dozowanych i wbudowywanych pod ciśnieniem w miejsca powstałych uszkodzeń nawierzchni . Przy tej technologii nie zachodzi konieczność stosowania innych urządzeń .Działanie urządzenia polega na podawaniu pod wysokim ciśnieniem grysów i emulsji bitumicznej.

# 4. transport

## 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-05.03.17 (1)

## 4.2. Transport kruszywa

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami (asortymentami) i nadmiernym zawilgoceniem.

## 4.3. Transport lepiszczy

Cysterny samochodowe używane do przewozu emulsji powinny być podzielone przegrodami na komory o pojemności nie większej niż 3 m3, a każda przegroda powinna mieć wykroje przy dnie, aby możliwy był przepływ emulsji między komorami.

Wyjątkowo, za zgodą Inżyniera, dopuszcza się do transportu emulsji beczki lub inne pojemniki stalowe.

# 5. wykonanie robót

## 5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-05.03.17 (1)

## 5.2. Założenia ogólne

Remont cząstkowy nawierzchni są to roboty  utrzymaniowe   polegające na uzupełnieniu uszkodzeń warstwy ścieralnej nawierzchni . Nawierzchnia, na której ma być wykonany remont cząstkowy w technologii powierzchniowego utrwalenie, powinna być sucha , a wyboje muszą być oczyszczone z drobnych frakcji pyłowych oraz osuszone z zalegającej w nich wody. Nie dopuszcza się wykonywania  remontu w czasie opadów deszczu , ani też tuż po nich .

Przy wykonaniu remontu za pomocą remonterów specjalnych remont odbywa się w trzech etapach

Etap I -  Oczyszczenie ubytku nawierzchni  sprężonym powietrzem wydostającym się pod ciśnieniem z głowicy

Etap II – Do powietrza wydostającego się z głowicy podawana jest emulsja asfaltowa , która wypełnia wszystkie szczeliny ubytku tym samym zwiększając efektywność remontu

Etap III – Następnie do mieszanki powietrza i emulsji dodawany jest grys odpowiedniej frakcji ( w zależności od głębokości wyboju należy dobierać odpowiednią frakcje) , który ulega otoczeniu emulsją i z bardzo dużą prędkością wbudowany jest do ubytku. Tak wypełniony ubytek pokrywa się cienką warstwą suchego grysu o drobnej frakcji .

W przypadku gdy ubytki w nawierzchni  są głęboki ( pow. 4 cm)  należy je wypełnić kruszywem łamanym płukanym  , zakropić wstępnie  emulsją,   a następnie pozostałą część ubytku uzupełnić masą z remontera specjalnego. (grubość warstwy masy z remontera nie powinna być mniejsza niż  4cm).

## 5.3. Warunki przystąpienia do robót

Remont cząstkowy nawierzchni w technologii powierzchniowego utrwalenia można wykonywać w okresie, gdy temperatura otoczenia nie jest niższa od +10oC przy stosowaniu asfaltowej emulsji kationowej .

Temperatura remontowanej nawierzchni powinna być nie niższa niż +5oC przy emulsji asfaltowej .

Nie dopuszcza się przystąpienia do robót podczas opadów atmosferycznych.

## 5.4. Oznakowanie robót

Ze względu na specyfikę robót przy wykonywaniu powierzchniowego utrwalenia nawierzchni, Wykonawca w sposób szczególny jest zobowiązany do przestrzegania postanowień zawartych w ,SST D-05.03.17 (1) a dotyczących zasad zachowania bezpieczeństwa ruchu drogowego w czasie prowadzenia robót.

Znaki powinny być odblaskowe, czyste i w razie potrzeby czyszczone, odnawiane lub wymieniane na nowe.

# 6. kontrola jakości robót

## 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-05.03.17 (1)

## 6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania lepiszcza i kruszywa i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji.

6.3. Badania kruszyw

Jeżeli Inżynier uzna to za konieczne, właściwości kruszywa należy badać dla każdej partii. Wyniki badań powinny być zgodne z  normami PN-B-11112.

6.3.1. Badania emulsji

Jeżeli Inżynier nie ustali inaczej, to dla każdej dostarczonej partii (środka transportu) emulsji asfaltowej należy badać:

- barwę,

- jednorodność,

- lepkość i indeks rozpadu.

# 7. obmiar robót

## 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-05.03.17 (1)

## 7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego remontu w trzech kategoriach:

- Remont ubytków o gł. 0-2cm

- Remont ubytków o gł. 2-4cm

- Remont ubytków o gł. Pow. 4cm

# 8. odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-05.03.17 (1)

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.

# 9. podstawa płatności

## 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-05.03.17 (1)

## 9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 (jednego metra kwadratowego) remontu cząstkowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- transport i składowanie kruszyw,

- transport i składowanie lepiszczy,

- dostawę i pracę sprzętu do robót,

- przygotowanie powierzchni nawierzchni do wykonania remontu w technologii powierzchniowego utrwalenia,

- wykonanie robót remontowych,

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

# 10. przepisy związane

## 10.1. Normy

| 1. | PN-B-11112 | Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych |
| --- | --- | --- |
| 2. | PN-C-04014 | Przetwory naftowe. Oznaczanie lepkości względnej lepkościomierzem Englera |
| 3. | BN-70/8931-08 | Oznaczenie aktywnej przyczepności lepiszczy bitumicznych do kruszyw |